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吊装带使用规范与使用年限

依据现行国家标准与行业标准的执行指引
泰州市力夫特绳网带厂
	文件编号
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	________
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1  适用范围与规范性依据

1.1  适用范围

本文件规定了合成纤维吊装带（扁平吊装带、圆形吊装带及高模量聚乙烯吊装带）的选型、识别、使用、载荷折算、检验与使用年限管理的执行要求。

本文件适用于使用单位编制吊装带使用与检验管理制度、组织作业前检查、开展定期检验，也适用于采购与进场验收、供应商技术交底及产品使用说明书的编制。

1.2  规范性依据

	标准号
	标准名称
	状态与说明

	GB 55034—2022
	建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范
	强制性国家标准，2023-06-01 实施，全部条文必须严格执行

	JB/T 8521.1—2025
	编织吊索  安全性  第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带
	2026-02-01 实施，代替 JB/T 8521.1—2007

	JB/T 8521.2—2025
	编织吊索  安全性  第2部分：一般用途合成纤维圆形吊装带
	2026-02-01 实施，代替 JB/T 8521.2—2007

	GB/T 46727—2025
	纺织吊索  一般吊装作业用纤维吊索  高模量聚乙烯（HMPE）
	2026-05-01 实施

	GB 6067.1—2010
	起重机械安全规程  第1部分：总则
	现行

	LD 48—1993
	起重机械吊具与索具安全规程
	现行（行业规程，长期沿用）

	JGJ 276—2012
	建筑施工起重吊装工程安全技术规范
	原第 3.0.1、3.0.19、3.0.23 条强制性条文已由 GB 55034—2022 替代

	EN 1492-1 / -2
	Textile slings — Safety（扁平吊装带 / 圆形吊装带）
	出口欧洲产品的参照标准


说明：1）吊装带的直接判定依据还包括产品使用说明书、出厂检验报告及使用单位企业检验规程；三者要求不一致时，按较严者执行。2）2026 年 2 月 1 日起 JB/T 8521.1—2025、JB/T 8521.2—2025 实施，2007 版同时废止。此前已投入使用的吊装带未被强制要求立即停用，但应按新版标准规定的检测方法重新核定安全状态，并在台账中注明为新标实施前采购，保留原始检测报告备查。
1.3  术语和定义

	术语
	定义

	额定工作载荷（WLL）
	吊装带在规定吊装方式下允许承受的最大质量。

	安全系数
	吊装带的最小破断力与其额定工作载荷之比。国内标准要求最小破断力不低于额定工作载荷的 6 倍；EN 1492-1 对扁平吊装带规定的安全系数为 7:1。

	载荷系数（吊装方式系数）M
	不同吊装方式与吊挂角度下，实际允许起吊载荷与额定工作载荷之间的折算系数，见第 4 章。

	定期检验
	按规定周期，由检验人员对吊装带进行的外观检查及必要的静载、动载试验。

	使用年限
	吊装带自投入使用至判定报废的累计使用时间。现行国家标准与行业标准未对其规定统一的强制年限，是否继续使用以定期检验结论为准，详见第 6 章。


2  产品分类与适用标准

	类型
	结构特点
	执行标准
	典型适用场所

	扁平吊装带
	单层或多层织带缝合，两端为环眼，呈扁平带状；接触面积大、压强小
	JB/T 8521.1—2025
	钢结构、板材、型材等规整工件；建筑工地中小吨位作业

	圆形吊装带
	内部为无极连续缠绕的承载芯，外包耐磨保护套；保护套不承载
	JB/T 8521.2—2025
	管道、塔筒、异形构件；大吨位多点位吊装

	HMPE 高强吊装带
	高模量聚乙烯纤维，轻量化、耐腐蚀、绝缘性好
	GB/T 46727—2025
	风电安装、海洋工程、带电作业等特殊工况


选型要点：平整工件宜选扁平吊装带，异形曲面宜选圆形吊装带，大吨位优先选用环形吊装带，特殊工况选用高强吊装带。接触尖角、棱边时，必须加装护角或护套。
3  颜色—吨位色标

按 JB/T 8521.1—2025 的规定，垂直提升工况下吊装带本体颜色与额定工作载荷一一对应，标签磨损后仍可通过颜色识别吨位。

	颜色
	额定工作载荷
	颜色
	额定工作载荷
	颜色
	额定工作载荷

	紫色
	1 t
	灰色
	4 t
	蓝色
	8 t

	绿色
	2 t
	红色
	5 t
	橙色
	10 t

	黄色
	3 t
	棕色
	6 t
	—
	—


说明：1）色标吨位仅对应垂直起吊工况，采用兜吊、结套或多肢有夹角吊装时，必须按第 4 章的载荷系数折算，严禁直接按色标吨位使用。2）白色等不在该色标体系内的产品无法通过颜色识别吨位，只能依赖标签，标签一旦模糊即无法判断承载上限；部分安全资料据此认为此类产品不宜用作工程起重索具。采购与进场验收时，应核查其额定工作载荷标识、出厂检验报告及执行标准。
4  载荷系数与载荷折算

实际允许起吊载荷 = 额定工作载荷（WLL）× 载荷系数（M）。

	吊装方式
	载荷系数 M

	垂直起吊（单肢，垂直于地面）
	1.0

	结套（穿套）吊装
	0.8

	兜吊 / U 型吊装（在工件上形成兜挂）
	2.0

	两肢吊装，分肢与垂直方向夹角 0°~45°
	1.4

	两肢吊装，分肢与垂直方向夹角 45°~60°
	1.0

	三肢、四肢吊装（按 3 肢计算），夹角 0°~45°
	2.1

	三肢、四肢吊装（按 3 肢计算），夹角 45°~60°
	1.5


说明：1）分肢间夹角等于分肢与垂直方向夹角的两倍，即与垂直方向夹角 0°~45° 对应分肢间夹角 0°~90°，45°~60° 对应 90°~120°；引用系数时须明确角度基准，避免混淆。2）多肢吊装按 3 肢计算，是因为受工件刚度与吊点布置影响，各肢载荷难以完全均布。3）分肢与垂直方向的夹角不应大于 60°（即分肢间夹角不应大于 120°），夹角越大分肢受力越大。4）多肢使用时，各肢载荷应尽可能均布。
5  使用规范

5.1  强制性规定（GB 55034—2022）

GB 55034—2022 第 3.4.1 条：吊装作业前应设置安全保护区域及警示标识，吊装作业时应安排专人监护，防止无关人员进入，严禁任何人在吊物或起重臂下停留或通过。

GB 55034—2022 第 3.4.2 条：使用吊具和索具应符合下列规定：

吊具和索具的性能、规格应满足吊运要求，并与环境条件相适应；

作业前应对吊具与索具进行检查，确认完好后方可投入使用；

承载时不得超过额定荷载。

上述条文为强制性工程建设规范条文，必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与该规范不一致的，以该规范的规定为准。
5.2  作业前要求

核对额定工作载荷、长度与本次吊装要求是否相符；按色标或标签确认吨位，标签模糊、缺失的不得使用。

逐条检查织带本体、缝合接缝、纤维状态、标识及端部配件，确认无第 5.4 条所列缺陷。

按吊装方式与分肢夹角确定载荷系数，核算实际允许起吊载荷，必要时加装护角、护套。

确认吊点位置、重心位置与捆绑方式，必要时先进行试吊，确认稳妥后再继续作业。

5.3  作业中要求

起吊应平稳，避免冲击载荷；不得长时间悬吊货物。

多肢同时使用时，载荷应尽可能均布于各肢，并控制分肢夹角不超过规定值。

使用过程中应经常检查，特别关注被污物遮盖的损伤；怀疑其适用性时立即停用并交检验人员检查。

5.4  禁止事项（红线）

严禁超负荷使用，严禁以小吨位吊装带吊装超重货物。

严禁打结、扭转、绞拧使用；严禁拖拽吊装带；严禁在承载状态下强行拖拽或转动货物使吊带打拧。

严禁使用无护套的吊装带直接吊运有尖角、棱边的货物。

严禁与酸、碱等腐蚀性化学品接触；在酸碱环境使用或沾污后，应立即用清水冲洗干净并干燥。

严禁超温使用：聚酯、聚酰胺为 −40℃~100℃，聚丙烯为 −40℃~80℃；HMPE 等其他材质按产品说明书规定。

严禁用于吊运人员，严禁用于吊运熔融金属等高危场合。

严禁自行修复：缝补、打结、胶粘、热熔翻新、加装护套掩盖损伤等均不构成恢复使用条件。

严禁使用无标识、无厂家、无执行标准的吊装带，严禁使用达到报废条件而未报废的吊装带。

6  使用年限

6.1  标准对使用年限的规定

现行国家标准（包括 GB 55034—2022）与行业标准（JB/T 8521 系列）均未对合成纤维吊装带规定统一的、强制性的使用年限或有效期。判定吊装带能否继续使用，依据的是定期检验与实际状态，而不是出厂日期或使用日历年限。

因此，不能简单以“用到第几年”作为停用或继续使用的分界；达到一定使用年限只是提示应加严检验与评估的信号。

6.2  行业经验参考区间

行业实践中，合成纤维吊装带的参考使用年限一般为 3 至 5 年。该区间为经验值，不是标准规定，不能作为判定依据：使用环境恶劣、使用频繁或长期满载的吊装带，可能远不足 3 年即需报废；贮存与使用条件良好、轻载低频的吊装带，经检验合格后可继续使用。

6.3  决定使用年限的主要因素

	因素
	对使用年限的影响

	材质
	聚酯（涤纶）、聚酰胺（锦纶）、聚丙烯（丙纶）、HMPE、芳香族聚酰胺（芳纶）的耐热性、耐酸碱性与抗紫外线能力差异明显，其中聚丙烯抗紫外老化能力最弱。

	使用频率
	每次承载拉伸都会对纤维造成微观损伤，使用越频繁，累积损伤越快。

	载荷水平
	长期满载、超载、偏载或冲击载荷会显著加速强度衰减。

	环境条件
	强紫外线、高温、高湿、盐雾、酸碱及腐蚀性气氛会加速纤维老化与脆化。

	机械损伤
	尖角割伤、棱边磨蚀、拖拽擦伤是导致提前报废的主要原因。

	贮存条件
	干燥、通风、避光、离地存放可延长寿命；露天存放、堆压于地面、靠近热源会明显缩短寿命。


6.4  影响年限的关键环境参数

	项目
	要求

	使用与贮存温度
	聚酯、聚酰胺：−40℃~100℃；聚丙烯：−40℃~80℃。HMPE、芳纶等其他材质按产品说明书规定。

	低温潮湿环境
	吊装带可能结冰，会降低柔韧性并造成内部损伤，应避免使用。

	紫外线
	不得在紫外线辐射条件下及靠近热源处存放，避免长期日光直射。

	化学品
	不得接触酸、碱等腐蚀性化学品；沾污后立即用清水冲洗并干燥。

	存放方式
	存放于干燥、通风处及专用工具架，标识清晰醒目，严禁混放混用，不得直接堆压于地面。


6.5  使用年限的检验与管理要求

建立编号台账：记录吊装带的编号、规格、额定工作载荷、长度、制造日期、投用日期、制造商及执行标准，并保留出厂检验报告。

定期检验周期：在正常使用环境、额定载荷且使用频率较低时，每年进行一次检验；使用环境恶劣或使用频繁时，每半年进行一次检验。

静载试验：索具取单支或分支极限载荷的 2 倍，起升至离地 10~20cm，悬空时间不少于 10min，重复三次，结构无裂纹、无永久变形、连接处无异常松动为合格。

动载试验：索具取单支或分支极限载荷的 1.25 倍，在正常工作范围内连续工作 1h，结构无损坏、各项参数达标为合格。

长期停用与超期存放后复检：停用半年及以上重新投入使用前应进行检验；贮存期超过二年的，应按规定抽样进行拉力试验，合格后方可投入使用。

达到参考使用年限（3~5 年）后的处理：加严检验，或按规定进行静载、动载试验评估，据检验结论决定继续使用、降级使用或报废。

出现报废情形（穿孔、切口、撕断、接缝绽开、缝线磨断、纤维老化软化、腐蚀烧损、警戒线裸露、标签丢失无法辨认额定载荷等）时，无论使用年限长短，一律立即报废。

报废件应加挂红色标识、隔离存放并作破坏性处理，同时注销编号、更新台账，防止重新流入使用环节。

7  常见认识误区

	常见误区
	正确认识

	吊装带到了规定的使用年限就必须报废
	标准未规定统一的强制年限，是否报废以实际情况与定期检验结论为准。

	出厂时间不长就一定安全
	在强紫外线、酸碱、频繁满载等条件下，使用不足 3 年也可能已不具备安全承载能力。

	外观没有破口就能继续使用
	纤维老化、内部脆化往往无明显外观征兆；应按周期进行检验与必要的试验。

	按色标吨位直接起吊
	色标吨位仅对应垂直起吊工况，兜吊、结套、多肢有夹角时须按载荷系数折算。

	采购时只看价格与吨位标注
	应核查额定工作载荷标识、执行标准、出厂检验报告与可追溯信息（制造厂名、生产编号、制造日期）。
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